HAWK FILTER PAPER FACTORY

| Technical Data of Air Filter Paper (JWK) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JWK - Air Filter Paper |  | 01 | 02 | 03 |
| Basic Weight | g/sq.m | 110 ± 5 | 125 ± 5 | 135 ± 5 |
| Thickness | mm | 0.38 - 0.42 | 0.4 - 0.45 | 0.5 ± 0.05 |
| Air Permeability (ΔP=200Pa) | L/100cm²·min | 380 -460 | 350 - 450 | 300 - 360 |
| Corrugation Depth (if any) | mm | 0.20 - 0.28 | 0.20 - 0.28 | 0.20 - 0.28 |
| Bursting Strength | Kpa | 380 | 450 | 480 |
| Stiffness | mg | 3500 | 4000 | 4500 |
| Pore Size Max | µm | 90 | 85 | 80 |
| Resin Content | % | 17 - 22 | 17 - 22 | 17 - 22 |

| Technical Data of Oil Filter Paper (JWJ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JWJ - Oil Filter Paper |  | 01 | 02 | 03 |
| Basic Weight | g/sq.m | 120 ± 5 | 130 ± 5 | 140 ± 5 |
| Thickness | mm | 0.4 - 0.45 | 0.45 - 0.5 | 0.5 - 0.55 |
| Air Permeability (ΔP=200Pa) | L/100cm²·min | 420 - 500 | 400 - 480 | 350 -450 |
| Corrugation Depth (if any) | mm | 0.20 - 0.28 | 0.20 - 0.28 | 0.20 - 0.28 |
| Bursting Strength | Kpa | 390 | 430 | 450 |
| Stiffness | mg | 3500 | 4000 | 4400 |
| Pore Size Max | µm | 95 | 90 | 85 |
| Resin Content | % | 17 - 22 | 17 -22 | 17 -22 |

| Technical Data of Fuel Filter Paper (JWR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JWR - Fuel Filter Paper |  | 01 | 02 | 03 |
| Basic Weight | g/sq.m | 120 ± 5 | 130 ± 5 | 135 ± 5 |
| Thickness | mm | 0.4 - 0.45 | 0.45 - 0.5 | 0.5 ±0.05 |
| Air Permeability (ΔP=200Pa) | L/100cm²·min | 150 - 180 | 140 - 170 | 130 - 160 |
| Corrugation Depth (if any) | mm | 0.20 - 0.28 | 0.20 - 0.28 | 0.20 - 0.28 |
| Bursting Strength | Kpa | 380 | 420 | 450 |
| Stiffness | mg | 3500 | 4100 | 4400 |
| Pore Size Max | µm | 60 | 55 | 50 |
| Resin Content | % | 17 - 23 | 17 - 23 | 17 - 23 |

Note: Technical Data can be as requested.